Součinitel prostupu tepla jednotlivých částí světlíku:

| Typ konstrukce |  | Zjištěná hodnota |
| --- | --- | --- |
| svislý podstavec - PIR tl. 20 mm, v=150mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,913 W/m2.K Up = 5,708 W/m2.K |
| svislý podstavec - PIR tl. 20 mm, v=300mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,910 W/m2.K Up = 11,375 W/m2.K |
| svislý podstavec - PIR tl. 40 mm, v=150mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,500 W/m2.K Up = 1,705 W/m2.K |
| svislý podstavec - PIR tl. 40 mm, v=300mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,497 W/m2.K Up = 3,386 W/m2.K |
| svislý podstavec - PIR tl. 60 mm, v=150mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,340 W/m2.K Up = 0,797 W/m2.K |
| svislý podstavec - PIR tl. 60 mm, v=300mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Up = 0,343 W/m2.K Up = 1,609 W/m2.K |
| PVC profil | Tok tepla vodorovně | Uf = 1,543 W/m2.K |
| PVC profil s podst. - PIR tl. 20 mm, v=150mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Uf = 1,344 W/m2.K Uf = 3,153 W/m2.K |
| PVC profil s podst. - PIR tl. 60 mm, v=150mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Uf = 0,790 W/m2.K Uf = 1,853 W/m2.K |
| PVC profil s podst. - PIR tl. 60 mm, v=300mm | Tok tepla vodorovně Tok tepla svisle | Uf = 0,597 W/m2.K Uf = 2,479 W/m2.K |

Součinitel prostupu tepla světlíku U (bez podstavce)

| Světlík bez podstavce – sv. rozměr A = 1,2 x 1,2 m | Zjištěná hodnota |
| --- | --- |
| Dvouvrstvý světlík – PC 10 + akrylát | U = 1,707 W/m2.K |
| Dvouvrstvý světlík – PC 16 + akrylát | U = 1,457 W/m2.K |
| Dvouvrstvý světlík – PC 25 + akrylát | U = 1,238 W/m2.K |

Součinitel prostupu tepla světlíku U (pevný s podstavcem)

| Světlík s podstavcem – sv. rozměr A = 1,2 x 1,2 m | Zjištěná hodnota |
| --- | --- |
| Dvouvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 2,84 W/m2.K |
| Dvouvrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 20 | U = 3,28 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 2,01 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 20 | U = 2,44 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 40 | U = 1,70 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 40 | U = 1,92 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 60 | U = 1,54 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 60 | U = 1,68 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 1,64 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 20 | U = 2,08 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 40 | U = 1,35 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 40 | U = 1,58 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 60 | U = 1,21 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 60 | U = 1,36 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 1,36 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 20 | U = 1,80 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 40 | U = 1,09 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 40 | U = 1,32 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 60 | U = 0,96 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 60 | U = 1,11 W/m2.K |

Součinitel prostupu tepla světlíku U (otevíravý s podstavcem)

| Světlík s podstavcem – sv. rozměr A = 1,2 x 1,2 m | Zjištěná hodnota |
| --- | --- |
| Dvouvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 2,73 W/m2.K |
| Třívrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 2,03 W/m2.K |
| Čtyřvrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 20 | U = 1,72 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=150, PIR 60 | U = 1,20 W/m2.K |
| Pětivrstvá kopule PMMA, podstavec v=300, PIR 60 | U = 1,34 W/m2.K |